大连海事大学硕士研究生入学考试大纲

考试科目：金属工艺学

试卷满分及考试时间:试卷满分为100分，考试时间为120分钟。

考试主要内容及要求

一、金属材料的机械性能

（1）熟悉金属材料机械性能的常用指标：强度、塑性、韧性、硬度的级别含义。

二、金属的晶体结构及结晶

（1）了解三种典型的晶体结构；金属中的缺陷种类、特性及其对材料性能的影响；

（2）了解纯金属的结晶过程及晶粒度大小控制方法；

三、铁碳合金相图

（1）掌握Fe-Fe3C状态图的分析、相及组织的种类及其特征；

（2）掌握铁碳合金的分类及碳对铁碳合金组织及性能的影响；

（3）掌握Fe-Fe3C状态图的应用；掌握铁－渗碳体相图及其典型合金的平衡冷却曲线分析、反应式、平衡相计算、平衡组织计算、组织示意图绘制；掌握根据相图推测合金性能的方法。

四、钢的热处理

（1）了解热处理的概念、热处理改变钢的性能机理；

（2）掌握钢在加热和冷却过程中的组织转变过程；

（3）熟悉等温转变及连续转变曲线的含义，掌握钢的过冷奥氏体在A1~Ms温度之间不同温度等温转变的组织及其性能；

（4）掌握钢的正火及退火的概念、目的及特点；熟悉退火热处理的不同工艺方法；

（5）掌握钢的淬火、回火的概念、目的及特点；钢在回火过程中的组织及性能变化。熟悉回火的分类及获得的组织、性能及其应用；

五、钢的分类

（1）了解碳素钢、合金钢的分类及特点；

（2）了解碳素钢的碳含量范围、对应组织及使用范围；

（3）了解钢中元素的种类及其作用；

（4）熟悉常见钢的钢号及钢号中数字符号的含义；

六、合金钢

（1） 熟悉合金钢中合金元素对钢的组织及性能的影响，以及对钢热处理中的影响；

（2）掌握结构钢中渗碳钢、渗氮钢、调质钢、轴承钢的典型钢种及合金元素组成特点、热处理工艺特点及大致应用领域；

（3）掌握工具钢中刃具钢、模具钢、量具钢的典型钢种及合金元素组成特点、热处理工艺特点及大致应用领域；

七、铸造

（1）了解铸造及对造型材料的性能要求；

（2）了解铸造浇铸位置及分型面的选择原则；掌握铸造工艺参数及去选择原则；

（3）掌握金属流动性的影响因素；铸造缺陷种类、形成机理及防止措施；

八、金属的塑性加工

（1）掌握常见塑性加工方法及特点；金属经过冷变形后组织结构和力学性能的变化。

（2）掌握再结晶温度的概念及其影响因素；掌握冷变形金属经过加热、保温后组织结构和力学性能的变化。

（3）掌握金属的可锻性及其影响因素；制定锻造工艺规程的主要步骤；

九、焊接

（1）了解焊接方法的分类及其概念；了解手工电弧焊、埋弧焊、气体保护焊的概念及特点；

（2）掌握材料的焊接性、碳当量的概念；

（3）掌握焊应力及变形产生的原因、变形的种类、变形防止措施及矫正方法；

参阅：

《金属工艺学》张瑞平等 冶金工业出版社 2008 或者《金属工艺学》 邓文英　高等教育出版社 第5版